A-DQ(ZN)B2Y 8E 9/125µ G657A

A-DQ(ZN)B2Y 8E 9/125µ G657A,

Außenkabel, Singlemode G657.A1, zur direkten Verlegung im Erdreich oder in Rohrleitungen als Primärverkabelung (Campus) oder Backbone.

Mantel-Material Polyethylen in Farbe Schwarz, mit 250μm-Faserbeschichtung, metallfrei, biegeunempfindlich, längswasserdicht nach IEC 60794-1-2, einblasbar, UV-beständig, zentrale Bündelader gelgefüllt, mit Nagetierschutz und Zugentlastung, halogenfrei nach EN 60754-1/2.

Außendurchmesser: 7,0mm

Zugkraft, langzeitig: 1600N

Querdruckfestigkeit: 1500N/dm

Biegeradius: 140mm

Betriebstemperatur, bewegt: -5 bis 50°C

Betriebstemperatur, ruhend: -40 bis 70°C

Typische Dämpfung: ≤0,4db/km

Aufbau: 08E (1x8) Singlemode G.657.A1

VDE-Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y 8E9/125

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 55408.1